GTJ-40多功能混凝土强度检测仪

一、应用领域

GTJ-40多功能混凝土强度检测仪主要用于建筑工程混凝土强度（C10～C80）的检测混凝土强度的检测是利用3点式后装拔出法原理，通过测定拔出置于混凝土内锚固件所需的力来计算混凝土强度,

二、符合标准

CEC CS69：94《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》

JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》

JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

三、仪器简介

该仪器是一台小型液压测力装置，拉拔力大、由穿心式千斤顶、手摇泵、三角地盘及数显测力装置部分组成，具有一机多用、结构新颖、体积小巧、功能齐全等特点，检测仪油泵采用手动加压方式，具有驱动力矩小、摇向舒适合理、加载连续均匀等特点，此产品已在全国几十个省、市、自治区广泛推广，已被各地区质检单位广泛使用

四、产品特点

1、 轻质合金主体，内置微型液压系统，拉拔力大。
2、 配有分体式数显仪表，可存储500条数据
3、 设置菜单，数据可记录、查询、删除操作；
4、 数值10 段折线修正，提高仪器精度；
5、 超低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可超过200 小时；
6、 强度Mpa和力值KN两种测量模式。

五、技术参数

| 产品型号 | GTJ-40 |
| --- | --- |
| 显示模式 | 力值KN、强度Mpa 可调 |
| 测量范围 | 0-40KN |
| 油缸行程 | 10mm |
| 分辨率 | 0.01或0.001KN |
| 测试精度 | 2%F.S |
| 峰值保持 | 有 |
| 数据存储 | 500条 |
| 数据查看和液晶照明 | 有 |
| 数值修正 | 10段修正 |
| 供电方式 | 高容量锂电 |
| 自动关机 | 有 |

六、产品配件

七、产品配置

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 多功能主机 | 1 | 台 |
| 数显仪表 | 1 | 台 |
| 混凝土试验配件 | 1 | 套 |
| AB胶 | 1 | 盒 |
| 便携式仪器箱 | 1 | 套 |
| 资料袋 | 1 | 份 |